## Slide 1
Компьютерное моделирование полимерных микрогелей в растворах и на поверхностях
Гумеров Р. А., Рудов А. А., Портнов И. В.,Филиппов С. А., Потемкин И. И.
семинар «Суперкомпьютерные технологии в науке,
образовании и промышленности» 21 мая 2019 г.

## Slide 2: План доклада
1.Введение
2.Модели и методы
3.Микрогели в растворе
4.Микрогели на твердой поверхности
5.Микрогели на межфазной границе

## Slide 3: Введение. Что такое микрогели?
Микрогели – макромолекулярные объекты высокой молекулярной массы, представляющих собой трехмерную сетку, сшитую из набухших в растворителе линейных полимерных цепей. Размер сеток может варьироваться от десятков нанометров до нескольких микрон
Общий вид микрогелей типа «ядро-оболочка», приготовленных методом осадительной полимеризации, и их радиальное распределение плотности
W. Richtering, Langmuir 2012
Криоэлектронное изображение молекул термочувствительного микрогеля на основе поли-N-изопропопилакриламида (ПНИПА) в водном растворе при температуре 25 градусов. Шкала размерности – 100 нм

## Slide 4: Введение. Дуализм физических свойств микрогелей
Model
Упругий отклик на масштабах больших размера ячейки
Жидкоподобное поведение характерно для масштабов меньших размера ячейки, где каждая субцепь не «чувствует» связанности в сетку
S. Panyukov and I. Potemkin, J. de Physique 1997

## Slide 5: Введение. Поверхностная активность микрогелей
Destribats, M.; Lapeyre, V.; Wolfs, M.; Sellier, E.; Leal-Calderon, F.; Ravaine, V.; Schmitt, V. Soft Matter 2011
Криоэлектронное изображение межфазной границы эмульсии гептана в воде, покрытой молекулами микрогеля из ПНИПАма в случае доли сшивателя 2.5.% и (а) и 5% моль (б) .Шкала измерений на всех изображениях равна 1 мкм.
Эмульсия октанола в воде, в которой происходит фазовое расслоение при добавлении кислоты или при превышении ТФП;
Brugger, B.; Rosen, B.A.; W. Richtering, Langmuir 2008

## Slide 6: Введение. Поверхностная активность микрогелей
Криоэлектронное изображение межфазной границы эмульсии гептана в воде, покрытой молекулами микрогеля из ПНИПА в случае доли сшивателя 2.5.% и (а) и 5% моль (б) .Шкала измерений на всех изображениях равна 1 мкм.
Эмульсия октанола в воде, в которой происходит фазовое расслоение при добавлении кислоты или при превышении ТФП;
A. Mourran, Y. Wu, R. A. Gumerov, A. A. Rudov, I. I. Potemkin, A. Pich, M. Möller, Langmuir 2016
АСМ-изображение имикрогелей сополимера поли-N-изопропилакриламида-N-винилкапролактама на кремниевой подложке
M. Destribats, V. Lapeyre, M. Wolfs, E. Sellier, F. Leal-Calderon, V. Ravaine, V. Schmitt, Soft Matter 2011
B. Brugger, B. A. Rosen, W. Richtering, Langmuir 2008

## Slide 7: Введение. Твердые частицы vs. микрогели
Адсорбция частиц на межфазной границе обусловлена энергетическим выигрышем.
Площадь межфазной границы, приходящаяся на одну молекулу, и форма частицы определяется балансом между поверхностной энергией и энергией деформации (энтропийная упругость).
Кривизна поверхности стабилизированных капель эмульсий зависит как от энергетических параметров, так и от эластичности частиц.
K. Geisel, L. Isa, W. Richtering, Langmuir 2012
Адсорбция частиц на межфазной границе характеризуется выигрышем в энергии.
Площадь межфазной границы, приходящая на одну частицу, определяется размерами частицы.
Кривизна поверхности стабилизированных капель эмульсий зависит от энергетических параметров (γab).
Andrey Rudov ©

## Slide 8: Введение. Триальность физических свойств микрогелей
F. A. Plamper, W. Richtering. Acc. Chem. Res. 2017
M. Karg, A. Pich, T. Hellweg, T. Hoare, L. A. Lyon, J. J. Crassous, D. Suzuki, R. A. Gumerov, S. I. I. Potemkin, W. Richtering. Langmuir 2019

## Slide 9: План доклада
1.Введение
2.Модели и методы
3.Микрогели в растворе
4.Микрогели на твердой поверхности
5.Микрогели на межфазной границе

## Slide 10
Преимущества:
Инвариантность относительно преобразований Галилея и изотропия
Сохранение массы и момента инерции → корректное моделирование гидродинамического поведения
Явное моделирование всех составляющих системы
Высокая скорость вычисления (Groot and Rabone 2001, скорость вычислений относительно классической молекулярной динамики ~ 1000Nm8/3 при заданном объеме. При Nm = 3 и 7, ускорение будет соответственно в 2× 104 и 2×105 раз
Диссипативная динамика частиц (ДДЧ) (англ. DPD) – метод компьютерного моделирования, позволяющий моделировать на довольно больших временах так называемые сложные жидкости: системы, состоящие из коллоидных частиц, полимеров, мицелл и т.д., погруженных в жидкую среду.
R. D. Groot, P.B. Warren . J. Chem. Phys. 1997
Методы моделирования. Диссипативная динамика частиц (ДДЧ)
ДДЧ

## Slide 11: Методы моделирования. Диссипативная динамика частиц (ДДЧ)
Консервативные силы
Диссипативные силы
Случайные силы
коэффициент трения
амплитуда теплового шума
весовая функция
весовая функция
Частицы системы – репрезентации групп атомов или молекул.
R. D. Groot, P.B. Warren . J. Chem. Phys. 1997

## Slide 12: Методы моделирования. Диссипативная динамика частиц (ДДЧ)
Параметры взаимодействия системы могут быть связаны с параметром Флори-Хаггинса следующим образом:
В случае полимеров, связь между частицами будет описываться через гармонические пружины:
где
const = 0,286 – взаимодействие типа «жидкость-жидкость»
const = 0,306 – взаимодействие типа «жидкость-полимер» «полимер-полимер»
где Cs – коэффициент жесткости

## Slide 13: Методы моделирования. Броуновская динамика (БД)
Броуновская динамика (БД) – мезоскопический метод, в котором молекулы растворителя заменяются стохастической силой
Инвариантность относительно преобразований Галилея и изотропия
Сохранение массы и момента инерции → корректное моделирование гидродинамического поведения
Возможность усложнения системы путем введения взаимодействий между зарядами
Неявный растворитель → ускорение времени моделирования
Атомистическая
шкала
Броуновская шкала
Время диффузии частицы радиуса a
Преимущества:
БД

## Slide 14: Методы моделирования. Броуновская динамика (БД)
(t)
Вычисления основываются на численном интегрировании уравнения Ланжевена, описывающих движение взаимодействующих броуновских частиц
Случайная сила
Консервативные силы
тонкие пленки
Modelling
Сила трения
Все парные взаимодействия описываются сдвинутым потенциалом Леннарда-Джонса:
Закон Стокса
Флуктуационно-диссипационная теорема связывает случайную и диссипативную силы

## Slide 15: Методы моделирования. Броуновская динамика (БД)
Частицы в полимерной цепи соединяются с помощью потенциала ФЕНЕ
Взаимодействия заряженных частиц явным образом описывается через потенциал Кулона
Растворитель неявный с коэффициентом диэлектрической проницаемости ε=81.
тонкие пленки
Modelling
14

## Slide 16: Модель микрогеля
Модифицированная кубическая ячейка алмазной решетки
Первичная кубическая ячейка алмазной решетки
Реплицирование модифицированной ячейки 3*3*3.
Способ получения: В узлы элементарной ячейки алмазоподобной кристаллической решетки помещаются частицы сшивателей с функциональностью f=4. Вдоль линий, соединяющих центры масс каждой пары сшивателей, помещается M частиц, формирующих полностью вытянутые субцепи. Затем, строится трехмерная сетка, состоящая из 3x3x3 продублированных вдоль осей координат исходных ячеек. Узлы сетки играют роль сшивателей. Далее, для достижения сферической формы, в центре структуры помещается сфера заданного радиуса, вне которой все частицы «обрезаются».

## Slide 17: План доклада
1.Введение
2.Модели и методы
3.Микрогели в растворе
4.Микрогели на твердой поверхности
5.Микрогели на межфазной границе

## Slide 18: Микрогели в растворе. Двуоболочечные наноконтейнеры для доставки лекарств
A. J. Schmid, J. Dubbert, A. A. Rudov, J. S. Pedersen, P. Lindner, M. Karg, I. I. Potemkin, W. Richtering, Sci. Rep. 2016
Схема получения
полых микрогелей, состоящих из 2 оболочек на основе
поли-N-изопропилакриламида (ПНИПА) и
поли-N-изопропилметилакриламида (ПНИПМА)
БД

## Slide 19: Микрогели в растворе. Двуоболочечные наноконтейнеры для доставки лекарств
A. J. Schmid, J. Dubbert, A. A. Rudov, J. S. Pedersen, P. Lindner, M. Karg, I. I. Potemkin, W. Richtering, Sci. Rep. 2016
Радиальные профили плотности композитных частиц, полученные методом малоуглового
нейтронного рассеяния (слева) и методом
броуновской динамики
(БД)
БД

## Slide 20: Микрогели в растворе. Полиамфолитные частицы
R. Schroeder, A. A. Rudov, L. A. Lyon, W. Richtering, A. Pich, I. I. Potemkin Macromolecules, 2015
Размеры микрогелей, содержащих одновременно положительно и отрицательно заряженные группы при различном уровне pH
БД

## Slide 21: pH-чувствительные полиамфолитные наноконтейнеры
W. Xu, A. A. Rudov, R. Schroeder, I. V. Portnov, W. Richtering, I. I. Potemkin, A. Pich. Biomacromolecules 2019
Полиамфолитные микрогели, состоящие из отрицательно заряженного ядра и положительно заряженной оболочки
БД

## Slide 22: pH-чувствительные полиамфолитные наноконтейнеры
БД
W. Xu, A. A. Rudov, R. Schroeder, I. V. Portnov, W. Richtering, I. I. Potemkin, A. Pich. Biomacromolecules 2019

## Slide 23: Влияние распределения сшивок на агрегацию в растворе
Одиночные молекулы
R. A. Gumerov, A. A. Rudov, W. Richtering, M. Möller, I. I. Potemkin ACS Appl. Mater. Interfaces 2017
ДДЧ
22

## Slide 24: Сополимерные микрогели в растворе. Влияние композиции на степень набухания
Схема получения амфифильных микрогелей поли-N-винилкапролакталма-4-тертбутилациклогексилакрилата (ПВК/ТБЦГА)
Конформации амфифильных микрогелей при различной доле ТБЦГА
R. A. Gumerov. E. Gau, A. Melle, S. A. Filippov. A. Pich, I. I. Potemkin. J. Colloid. Interface Sci., submitted.
ДДЧ

## Slide 25: Сополимерные микрогели в растворе. Влияние композиции на степень набухания
PVCL/TBCHA
95/5
PVCL/TBCHA
90/10
PVCL/TBCHA
80/20
PVCL/TBCHA
50/50
PVCL/TBCHA
25/75
PTBCHA
PVCL
Радиальные профили концентрации для микрогелей ПВК, ПТБЦ при T = 20 °C, T = 50 °C и сополимерных микрогелей при T = 20 °C.
R. A. Gumerov. E. Gau, A. Melle, S. A. Filippov. A. Pich, I. I. Potemkin. J. Colloid. Interface Sci., submitted.
ДДЧ

## Slide 26: План доклада
1.Введение
2.Модели и методы
3.Микрогели в растворе
4.Микрогели на твердой поверхности
5.Микрогели на межфазной границе

## Slide 27
(а)Влияние доли ТБЦГА на латеральную (синяя кривая и нормальную (зеленая кривая)
компоненты радиуса инерции (б) соответствующая степень асферичности
(a) АСМ-профили микрогелей с различной долей ТБЦГА; (b) Влияние доли ТБЦГА на латеральную и нормальную степени деформаций
Микрогели на твердой поверхности:
влияние нерастворимого блока на упругость
R. A. Gumerov. E. Gau, A. Melle, S. A. Filippov. A. Pich, I. I. Potemkin. J. Colloid. Interface Sci., submitted.
ДДЧ

## Slide 28
ebb = 0.4 kT
eads = 0,8 kT
Плохой растворитель
ebb = 0.9 kT
Хороший растворитель
ebb = 0.01 kT
Ухудшение качества растворителя
Микрогели в цилиндрической поре
I.V. Portnov, M. Möller, W. Richtering, I. I. Potemkin Macromolecules 2018
БД

## Slide 29
I.V. Portnov, M. Möller, W. Richtering, I. I. Potemkin Macromolecules 2018
Микрогели в цилиндрической поре
БД

## Slide 30: План доклада
1.Введение
2.Модели и методы
3.Микрогели в растворе
4.Микрогели на твердой поверхности
5.Микрогели на межфазной границе

## Slide 31
ДДЧ
Зависимость поверхностного натяжения на границе «вода-воздух» от времени для микрогелей ПВК-ПНИПА с различной концентрацией сшивателя (концентрация микрогелей 0,2 г/л)
Зависимость нормированной латеральной компоненты радиуса инерции от времени моделирования
для слабо- (черная кривая) и плотносшитого микрогелей (красная кривая
Деформация микрогелей
на межфазной границе
A. Mourran, Y. Wu, R. A. Gumerov, A. A. Rudov, I. I. Potemkin, A. Pich, M. Möller, Langmuir 2016

## Slide 32
K. Geisel, A. A. Rudov, I. I. Potemkin W. Richtering, Langmuir 2015
Микрогели различной архитектуры на межфазной границе
ДДЧ

## Slide 33
A.M Rumyantsev., R.A. Gumerov, I.I. Potemkin Soft Matter 2016
Gumerov R.A., A.M. Rumyantsev, A.A. Rudov, A. Pich, W. Richtering, M. Mőller, I.I. Potemkin, ACS macro letters 2016
ДДЧ
Влияние совместимости жидкости
на степень деформации

## Slide 34
Z
Изображения системы
Профили плотности
Сплошные линии- профили плотности жидкостей и полимера внутри микрогеля.
Пунктирные линии – профили плотности жидкостей вне микрогеля
Обе жидкости являются хорошим растворителем для частиц микрогеля
Смешиваемость жидкостей
внутри микрогелей
ДДЧ
Gumerov R.A., A.M. Rumyantsev, A.A. Rudov, A. Pich, W. Richtering, M. Mőller, I.I. Potemkin, ACS macro letters 2016

## Slide 35
Если совместимость с одной из жидкостей меньше, то микрогель оказывается погруженным только в одну из фаз и эффект смешиваемости пропадает
Смешиваемость жидкостей
внутри микрогелей
Gumerov R.A., A.M. Rumyantsev, A.A. Rudov, A. Pich, W. Richtering, M. Mőller, I.I. Potemkin, ACS macro letters 2016
ДДЧ

## Slide 36
Случайный (1:1) сополимерный МГ
Блок- (1:1) сополимерный МГ
Амфифильные микрогели
на межфазной границе
ДДЧ

## Slide 37
Случайный (1:1) сополимерный МГ = равномерное перемешивание
b6r-1-1
b6bc-1-1
Блок- (1:1) сополимерный МГ-паттернинованная (ламеллярная) структура
R.A. Gumerov,
S.A. Filippov,
W. Richtering,
Pich,
I.I. Potemkin,
Soft Matter, 2019
ДДЧ
Амфифильные микрогели
на межфазной границе

## Slide 38
- катал-тор
- гидрофиль. субстрат
- гидрофоб. продукт
a) If
Rreact
then:
Сценарий 1
- гидрофоб. субстрат
гидрофиль. продукт
b) If
Rreact
then:
а) If
Rreact
then:
Сценарий 2
b) If
Rreact
then:
Вода
Масло
Красная связь “живет” ограниченное количество времени. Если субстраты не встретятся за это время, то реакция не происходит. Вероятность создания связи для каждого сценария 0.5
Применение полимерных микрогелей
в межфазном катализе
ДДЧ

## Slide 39
Toluene
Вода
H O
2
2
Бензальдегид
Бензойная кислота
H O
2
K. H. Tan, W. Xu, S. Stefka, D. E. Demco, T. Kharandiuk, V. Ivasiv, R. Nebesnyi, V. S. Petrovskii, I. I. Potemkin, A. Pich,
Angew. Chem. Int. Ed. 2019
Применение полимерных микрогелей
в межфазном катализе
ДДЧ

## Slide 40
Набухшие гидрофильные блоки
Сколлапсированные гидрофильные блоки
Монослои сополимерны микрогелей
R. A. Gumerov, A. A. Rudov, W. Richtering, M. Möller, I. I. Potemkin ACS Appl. Mater. Interfaces 2017
ДДЧ

## Slide 41
Polymer and soft matter theory lab
Сотрудничество:
Prof. Richtering W. IPC RWTH Aachen
Prof. Pich A. DWI RWTH Aachen
Prof. Moeller M. DWI RWTH Aachen
Dr. Mourran A. DWI RWTH Aachen
@PSMT_Lab
Сайт группы
http://polly.phys.msu.ru/en/labs/Potemkin/Home.html

## Slide 42: Спасибо за внимание!